**广东省工商行政管理局2017年度流通领域人造板商品质量抽查检验情况通报**

|  |
| --- |
|  |
| 2017年度，广东省工商行政管理局组织开展了广东省流通领域人造板商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是深圳市计量质量检测研究院。本次抽检适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的人造板商品集合。  　　本次抽检判定41款人造板不合格，包括装饰单板贴面人造板、实木地板、中密度纤维板、强化木地板、细木工板、难燃胶合板等。涉及的主要问题为：树种、甲醛、表面耐磨、吸水厚度膨胀率、静曲强度、内结合强度、600s内总放热量、燃烧增长速率指数、浸渍剥离、表面结合强度等项目不合格。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：  　　1.树种：本次抽检判定树种项目不合格的人造板商品共2款。实木地板各个树种的价格差别很大，而普通消费者对树种的鉴别能力有限，树种的标注不合格会使市场上出现以次充好，鱼目混珠的不良现象，侵害消费者利益。树种项目不合格商品名单如下：  　　表1 树种项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | (2017-115)GDGS15-037 | 金格木地板（实木地板） | 深圳市大森金格木业有限公司 | 深圳市西丽镇大磡村王京坑工业区28栋一楼 | 金格 | 实木平面系列黑金木 610×93×18mm 树种：黑金木 |  | | 2 | (2017-115)GDGS15-101 | 金柚木（实木地板） | 湖南南浔年盛地板加工厂 | 南浔镇浔北工业园区 |  | 16片/1.22m2 610×125 |  |   　　2.甲醛：本次抽检判定甲醛项目不合格的人造板商品共9款。甲醛是涉及人体健康的质量指标。甲醛是一种无色、有强烈刺激气味的气体，甲醛释放量超标，会刺激呼吸道，引起慢性呼吸道疾病、新生儿体质降低，对神经系统、生殖系统、免疫系统等都有毒害。同时，甲醛也是一种致癌物质，严重者诱发白血病。甲醛项目不合格商品名单如下：  　　表2 甲醛项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | (2017-115)GDGS15-007 | 细木工板 | 佛山市顺德区昊林木制品有限公司 | 佛山市顺德区伦教工业区兴华中路汉达工业园A6仓库 | 银玺皇冠 | 2400×1200×14mm 优等品 |  | | 2 | (2017-115)GDGS15-048 | 细木工板 | 广西武鸣县新百合木业有限责任公司 | 武鸣县大皇后工业园区 | 大皇后 | 2440×1220×14mm |  | | 3 | (2017-115)GDGS15-080 | 装饰单板贴面人造板 | 佛山市鹏邦木业制造有限公司 | 佛山市南海区里水镇大冲工业区 |  | 1220×2440×2.2mm |  | | 4 | (2017-115)GDGS15-081 | 细木工板 | 佛山市三水宝叶木业有限公司 | 佛山市三水区西南民营科技工业园 | 南盛 | 2440×1220×17.3mm |  | | 5 | (2017-115)GDGS15-082 | 装饰单板贴面人造板 | 临沂海森木业有限公司 | 山东省临沂市兰山区兰山办事处庙上村 | 大黄鸭 | 2440×1220×2.5mm |  | | 6 | (2017-115)GDGS15-084 | 装饰单板贴面人造板（贴面板） | 嘉善华楠木业有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇锦绣大道83号 | 黄桃 | 2440×1220×3.6mm |  | | 7 | (2017-115)GDGS15-109 | 装饰单板贴面人造板（装饰单板贴面胶合板） | 廊坊洪宽木业有限公司 | 文安县滩里镇安左路 | 宽心居 | 2440×1220×3.5mm |  | | 8 | (2017-115)GDGS15-122 | 装饰单板贴面人造板 | 廊坊四盛木业有限公司 | 廊坊市文安县左各庄镇西环路 | 黄金燕 | 2440×1220×2.5mm E1 |  | | 9 | (2017-115)GDGS15-137 | 饰面板（装饰单板贴面人造板） | 佛山市南海冠华木业有限公司 | 佛山市南海区金水镇甘蕉和同村 | 冠华 | 2440×1220×3mm 甲醛E1 |  |   　　3.表面耐磨：本次抽检判定表面耐磨项目不合格的人造板商品共7款。强化地板主要在地板的表面覆盖一层耐磨性极高的三氧化二铝以提高耐磨度。强化地板的耐磨转数，是其耐磨度的表示方式，一般用转数表示。耐磨性能直接影响到产品的使用寿命，一般来说，耐磨转数越高，产品的耐磨性能就越好。表面耐磨性能差的地板，在使用中耐磨层磨损快，使用周期短，维护困难。表面耐磨项目不合格商品名单如下：  　　表3 表面耐磨项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | (2017-115)GDGS15-003 | 依露注锁扣地板（浸渍纸层压木质地板） | 上海亮晶晶装饰材料有限公司 | 横林镇崔北工业区崔北路18号 |  | 3607 1220×200×8.3mm 2.928m2/12片 合格 |  | | 2 | (2017-115)GDGS15-015 | 浸渍纸层压木质地板（力哥斯地板） | 常州市协进装饰材料有限公司 | 常州市横林镇崔桥崔北开发区 | 力哥斯 | 810×168×12mm 家用Ⅰ级 |  | | 3 | (2017-115)GDGS15-017 | 浸渍纸层压木质地板 | 安徽省安庆市旭森地板有限公司 | 怀宁县工业园 | 旭森 | 814×154×12mm Ⅰ级 |  | | 4 | (2017-115)GDGS15-099 | 人造板（浸渍纸层压木质地板） | 滁州市南潐区东升装饰材料厂 | 滁州市南潐区腰铺镇二郎路（滁州市欣欣科技有限公司院内） | 大禹林 | 812×152mm 合格品 2.96218m2/24片 |  | | 5 | (2017-115)GDGS15-102 | ZWSA8813(浸渍纸层压木质地板) | 福州亿利达木业有限公司 | 福州闽侯荆溪厚峙 | 真维斯 | 811×133mm 20片 2.1573m2 |  | | 6 | (2017-115)GDGS15-112 | 浸渍纸层压木质地板BO手浮雕面、豪华装饰板 | 茌平县森正木业有限公司 | 茌平县信发街道办事处北八里 |  | B017-14 1221\*201\*8.3mm |  | | 7 | (2017-115)GDGS15-132 | 金典地板（浸渍纸层压木质地板） | 湖南金典木业有限公司出品 | 长沙国家经济技术开发区天华南路7号 | 金典 | GD3002T 1220×170×12mm 家用Ⅱ级（4000转） |  |   　　4.吸水厚度膨胀率：本次抽检判定吸水厚度膨胀率项目不合格的人造板商品共6款。吸水厚度膨胀率是人造板的一项极为重要的质量指标。吸水厚度膨胀率不合格会导致板材受潮后容易变形。膨胀率越大，受潮后的强度下降，且会出现表面突起甚至脱落，严重影响使用寿命。吸水厚度膨胀率项目不合格商品名单如下：  　　表4 吸水厚度膨胀率项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | (2017-115)GDGS15-031 | 中密度纤维板 | 广西高峰九洲人造板有限公司 | 广西陆川县大桥镇大塘坡 | 高林 | 2440×1220×15mm E1级 一等品 干燥状态下使用的家具型板 |  | | 2 | (2017-115)GDGS15-033 | 中密度纤维板 | 四会市汇隆木业有限公司 | 四会市东城街道清东村消息岭 | 汇隆 | 2440×1220×12mm E2 AAA 干燥状态下使用的普通型 |  | | 3 | (2017-115)GDGS15-034 | 中密度纤维板 | 四会市汇隆木业有限公司 | 四会市东城街道清东村消息岭 | 汇隆 | 2440×1220×15mm E2 AAA 干燥状态下使用普通型 |  | | 4 | (2017-115)GDGS15-036 | 圣象PY6中国创意系列强化木地板(浸渍纸层压木质地板) | 圣象实业（江苏）有限公司 | 江苏丹阳开发区大亚木业园区 | 圣象 | PY6189f 803×122×11mm 家用Ⅰ级（≥6000转） |  | | 5 | (2017-115)GDGS15-096 | 中密度纤维板 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 鹤山市龙口镇湴蓼村委会 |  | 2440×1220×15mm E2 |  | | 6 | (2017-115)GDGS15-102 | ZWSA8813(浸渍纸层压木质地板) | 福州亿利达木业有限公司 | 福州闽侯荆溪厚峙 | 真维斯 | 811×133mm 20片 2.1573m2 |  |   　　5.静曲强度：本次抽检判定静曲强度项目不合格的人造板商品共7款。静曲强度是确定试件在最大载荷作用时的弯矩和抗弯截面模量之比，通俗解释以人造板为例，当人造板受力后就会造成一定的弯曲，这种情况，就叫“静曲”。“静曲强度”就是人造板在受力弯曲到断裂时它所能承受的压力强度，用MPa来表示，是衡量地板承载力大小的重要技术指标，也是反映其产品承载受力和抵抗受力变形的能力。静曲强度不合格将使人造板制品在使用中出现结构松脱等现象。静曲强度项目不合格商品名单如下：  　　表5 静曲强度项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | (2017-115)GDGS15-002 | 银河之光（浸渍纸层压木质地板） | 湖南金典木业有限公司 | 长沙国家经济技术开发区天华南路7号 | 金典 | JY9006 1218×165×10P 2.0097m2(11-49) |  | | 2 | (2017-115)GDGS15-003 | 依露注锁扣地板（浸渍纸层压木质地板） | 上海亮晶晶装饰材料有限公司 | 横林镇崔北工业区崔北路18号 |  | 3607 1220×200×8.3mm 2.928m2/12片 合格 |  | | 3 | (2017-115)GDGS15-017 | 浸渍纸层压木质地板 | 安徽省安庆市旭森地板有限公司 | 怀宁县工业园 | 旭森 | 814×154×12mm Ⅰ级 |  | | 4 | (2017-115)GDGS15-043 | 世友全健康强化木地板（浸渍纸层压木质地板） | 浙江世友木业有限公司 | 浙江省湖州市南浔科技园区（吴越公路） |  | 910×128×2 SY-863 印度红木 合格品 E1 |  | | 5 | (2017-115)GDGS15-096 | 中密度纤维板 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 鹤山市龙口镇湴蓼村委会 |  | 2440×1220×15mm E2 |  | | 6 | (2017-115)GDGS15-099 | 人造板（浸渍纸层压木质地板） | 滁州市南潐区东升装饰材料厂 | 滁州市南潐区腰铺镇二郎路（滁州市欣欣科技有限公司院内） | 大禹林 | 812×152mm 合格品 2.96218m2/24片 |  | | 7 | (2017-115)GDGS15-112 | 浸渍纸层压木质地板BO手浮雕面、豪华装饰板 | 茌平县森正木业有限公司 | 茌平县信发街道办事处北八里 |  | B017-14 1221\*201\*8.3mm |  |   　　6.内结合强度：本次抽检判定内结合强度项目不合格的人造板商品共1款。内结合强度指标是反映基材内部纤维之间胶合质量好坏的关键。强度低则会引起产品分层，内结合强度越高，说明产品承受温度变化的能力越好，不至于发生开裂等现象。只有基材为相对致密的产品，才能保证长期在高温下不开裂、不变形。内结合强度项目不合格商品名单如下：  　　表6 内结合强度项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | (2017-115)GDGS15-112 | 浸渍纸层压木质地板BO手浮雕面、豪华装饰板 | 茌平县森正木业有限公司 | 茌平县信发街道办事处北八里 | —— | B017-14 1221\*201\*8.3mm |  |   　　7.600s内总放热量：本次抽检判定600s内总放热量项目不合格的人造板商品共13款。600s内总热释放量是试样受火于主燃烧器最初600s内的总热释放量。反映出产品在火灾条件下释放出的能量大小，总热释放量越大，现场温度就会越高，越容易造成轰燃，火灾的危险性也就越大。600s内总放热量项目不合格商品名单如下：  　　表7 600s内总放热量项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | （2017-115）GDGS15-152 | 阻燃胶合板 | 开平市甘力木业有限公司 | 开平市第二（苍城）工业园四区6号 | 金叶林 | （2440×1220×9）mm |  | | 2 | （2017-115）GDGS15-153 | 难燃胶合板（禾安牌阻燃胶合板） | 佛山市创森木业有限公司 | 佛山市三水区大塘镇大塘工业园 | 禾安 | （2440×1220×9）mm |  | | 3 | （2017-115）GDGS15-154 | 阻燃胶合板 | 江门市亿特阻燃科技有限公司 | 江门市新会区大泽镇小泽村凤山、太平顶 | 雅浩轩 | （2440×1220×12）mm |  | | 4 | （2017-115）GDGS15-155 | 阻燃胶合板 | 开平市苍城镇盈利来木制品厂 | 开平市第二（苍城）工业园三区2号 | 盈和安 | （2440×1220×9）mm |  | | 5 | （2017-115）GDGS15-156 | 阻燃胶合板 | 广州市保虹装饰材料有限公司 | 广州市天河区中山大道车陂大岗工业区大岗路4号5013房 | 鸿辉达 | （2440×1220×9）mm |  | | 6 | （2017-115）GDGS15-159 | 阻燃胶合板 | 广州市从化鸿厚木制品厂 | 广州市从化鳌头镇城鳌大道东65号 | 恒利安 | （2440×1220×9）mm |  | | 7 | （2017-115）GDGS15-168 | 阻燃胶合板 | 广州市白云区新达木业制品厂 | 广州市白云区龙归镇柏塘第七经济社 | 新运达 | （2440×1220×9）mm |  | | 8 | （2017-115）GDGS15-169 | 阻燃胶合板 | 佛山市南海冠成木业有限公司 | 佛山市南海区里水镇布新工业区（土名“三棵竹”） | 图案置业 | （2440×1220×9）mm |  | | 9 | （2017-115）GDGS15-170 | 置业难燃胶合板 | 广州市白云区新达木业制品厂 | 广州市白云区龙归镇柏塘第七经济社 | 新运达 | （2440×1220×12）mm |  | | 10 | （2017-115）GDGS15-171 | 阻燃胶合板 | 东莞市企石宏晟木制品厂 | 东莞市企石镇深巷村 | 晟宏安 | （2440×1220×9）mm |  | | 11 | （2017-115）GDGS15-172 | 阻燃胶合板 | 东莞市企石宏晟木制品厂 | 东莞市企石镇深巷村 | 晟宏安 | （2440×1220×12）mm |  | | 12 | （2017-115）GDGS15-173 | 阻燃胶合板 | 开平市马冈镇顺隆木业制品厂 | 开平市马冈镇龙冈村委会龙盘村后 | 众美安 | （2440×1220×9）mm |  | | 13 | （2017-115）GDGS15-174 | 阻燃胶合板 | 台山市浩昌阻燃科技有限公司 | 台山市四九镇洞美工业区世里路2号之一 | 浩顺安 | （2440×1220×7）mm |  |   　　8.燃烧增长速率指数：本次抽检判定燃烧增长速率指数项目不合格的人造板商品共12款。燃烧增长率指数是试样燃烧的热释放速率值与其对应时间比值的最大值，用于燃烧性能分级。燃烧增长率指数越大，说明材料越容易燃烧，火势增长越快，火灾危险系数越高。燃烧增长速率指数项目不合格商品名单如下：  　　表8 燃烧增长速率指数项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | （2017-115）GDGS15-152 | 阻燃胶合板 | 开平市甘力木业有限公司 | 开平市第二（苍城）工业园四区6号 | 金叶林 | （2440×1220×9）mm |  | | 2 | （2017-115）GDGS15-153 | 难燃胶合板（禾安牌阻燃胶合板） | 佛山市创森木业有限公司 | 佛山市三水区大塘镇大塘工业园 | 禾安 | （2440×1220×9）mm |  | | 3 | （2017-115）GDGS15-154 | 阻燃胶合板 | 江门市亿特阻燃科技有限公司 | 江门市新会区大泽镇小泽村凤山、太平顶 | 雅浩轩 | （2440×1220×12）mm |  | | 4 | （2017-115）GDGS15-155 | 阻燃胶合板 | 开平市苍城镇盈利来木制品厂 | 开平市第二（苍城）工业园三区2号 | 盈和安 | （2440×1220×9）mm |  | | 5 | （2017-115）GDGS15-156 | 阻燃胶合板 | 广州市保虹装饰材料有限公司 | 广州市天河区中山大道车陂大岗工业区大岗路4号5013房 | 鸿辉达 | （2440×1220×9）mm |  | | 6 | （2017-115）GDGS15-159 | 阻燃胶合板 | 广州市从化鸿厚木制品厂 | 广州市从化鳌头镇城鳌大道东65号 | 恒利安 | （2440×1220×9）mm |  | | 7 | （2017-115）GDGS15-168 | 阻燃胶合板 | 广州市白云区新达木业制品厂 | 广州市白云区龙归镇柏塘第七经济社 | 新运达 | （2440×1220×9）mm |  | | 8 | （2017-115）GDGS15-169 | 阻燃胶合板 | 佛山市南海冠成木业有限公司 | 佛山市南海区里水镇布新工业区（土名“三棵竹”） | 图案置业 | （2440×1220×9）mm |  | | 9 | （2017-115）GDGS15-171 | 阻燃胶合板 | 东莞市企石宏晟木制品厂 | 东莞市企石镇深巷村 | 晟宏安 | （2440×1220×9）mm |  | | 10 | （2017-115）GDGS15-172 | 阻燃胶合板 | 东莞市企石宏晟木制品厂 | 东莞市企石镇深巷村 | 晟宏安 | （2440×1220×12）mm |  | | 11 | （2017-115）GDGS15-173 | 阻燃胶合板 | 开平市马冈镇顺隆木业制品厂 | 开平市马冈镇龙冈村委会龙盘村后 | 众美安 | （2440×1220×9）mm |  | | 12 | （2017-115）GDGS15-174 | 阻燃胶合板 | 台山市浩昌阻燃科技有限公司 | 台山市四九镇洞美工业区世里路2号之一 | 浩顺安 | （2440×1220×7）mm |  |   　　9.浸渍剥离：本次抽检判定浸渍剥离项目不合格的人造板商品共3款。浸渍剥离是反映地板胶合性能的一项指标，主要体现几层板材之间的胶合质量是否易于开裂，通过浸渍剥离试验可以知道地板的胶合质量。浸渍剥离越轻微，则胶合性能越好，反之，则胶合性能差。浸渍剥离项目不合格商品名单如下：  　　表9 浸渍剥离项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | (2017-115)GDGS15-046 | 细木工板 | 梧州市旺林木业有限责任公司 | 梧州市苍梧县旺甫镇向阳山工业基地 |  | 2400×1200×16.8mm |  | | 2 | (2017-115)GDGS15-051 | 细木工板 | 蓝山县湘蓝竹木制品有限公司 | 湖南省永州市蓝山县毛俊镇毛俊森工部 | 熊猫森林 | 2440×1220×14.5mm E0 |  | | 3 | (2017-115)GDGS15-087 | 细木工板 | 东莞市骏通木业有限公司 | 东莞市大朗镇银朗北路198号 | 骏丰 | 1220×2440×14.5mm | 东莞市骏通木业有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |   　　10.表面结合强度：本次抽检判定表面结合强度项目不合格的人造板商品共1款。表面结合强度是考核板表面层的刨花或纤维与下层材料之间（未饰面板）或饰面材料与基材之间（饰面板）的粘结强度或粘结质量的指标。该项目不合格将使人造板制品在使用中出现结构松脱、分层以及装饰表面脱离等现象。表面结合强度项目不合格商品名单如下：  　　表10 表面结合强度项目不合格商品名单   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **检验报告编号** | **商品标示信息** | | | | | **备注** | | **商品名称** | **生产单位名称** | **生产单位地址** | **商标** | **规格型号** | | 1 | (2017-115)GDGS15-031 | 中密度纤维板 | 广西高峰九洲人造板有限公司 | 广西陆川县大桥镇大塘坡 | 高林 | 2440×1220×15mm E1级 一等品 干燥状态下使用的家具型板 |  |   　　广东省工商局已向不合格商品的生产者发出了不得提供本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号人造板商品）的行政告知书，向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号人造板商品）的通知书。各级工商、市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对本抽样的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全省销售者对相同标称商标相同型号不合格商品予以退市、依据消费者要求对已销售的人造板商品予以退货。对于拒不履行退市及依据消费者要求退货的销售者，工商部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施，保护消费者合法权益。 |