**广东省工商行政管理局2017年度流通领域内衣及睡衣商品质量抽查检验情况通报**

|  |
| --- |
|  |
| 2017年度，广东省工商行政管理局组织开展了广东省流通领域内衣及睡衣商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是佛山市质量计量监督检测中心。本次抽检适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的内衣及睡衣商品集合。本次抽检判定82款内衣及睡衣不合格。涉及的主要问题为：耐汗渍色牢度（耐水色牢度）、纤维成分及含量、纰裂、产品使用说明等项目不合格。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：1.耐汗渍色牢度、耐水色牢度：本次抽检判定耐汗渍色牢度、耐水色牢度不合格的内衣及睡衣商品共4款。色牢度差的产品在穿着过程中褪色，会影响穿在身上的其他服装，或者在与其它衣物洗涤时沾染其他衣物，影响美观。另一方面，褪色严重可能直接影响人体健康安全。耐汗渍色牢度、耐水色牢度项目不合格商品名单如下：表1  耐汗渍色牢度、耐水色牢度项目不合格商品名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 不合格项目 | 备注 |
| 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |
| 1 | （2017-113）GDGS04-014 | 胸罩 | 广东韩姿娜国际服饰有限公司 | 汕头潮南区峡山长虹路工业城 | 韩姿娜 | 3167V 检：A75 备：A75 | 1.耐汗渍色牢度2.耐水色牢度 |   |
| 2 | （2017-113）GDGS04-082 | 亿柔文胸 | 深圳市亿柔实业有限公司 | 广东省深圳市宝安区恒丰工业城C3栋8楼 | 亿柔 | P610569 36/80（备） 34/75 | 1.耐汗渍色牢度2.耐水色牢度 |   |
| 3 | （2017-113）GDGS04-118 | 文胸 | 广州市静距离服饰有限公司 | 广州市天河区黄埔大道东551号汇田大厦B座四层 | 都市新感觉 | 款号：626301 A70 A80（检） A75（备） | 1.耐汗渍色牢度2.耐水色牢度 |   |
| 4 | （2017-113）GDGS04-185 | Y-1505B男士短袖二件套 | 上海天忠围巾制造有限公司 | 上海市浦东新区莲溪路1210号 | SIGI | WP1550020 L（170/90B） | 1.耐汗渍色牢度2.耐水色牢度 |   |

2.纤维成分及含量：本次抽检判定纤维成分及含量不合格的内衣及睡衣商品共47款。纤维含量是反映产品面料、填充物品质的重要参数，它是生产企业向消费者明示产品成分的最直接的方式，也是消费者选购针织内衣的重要参考指标。根据国家强制性标准的规定，纺织品和服装的纤维含量应符合FZ/T 01053《纺织品纤维含量的标识》标准要求。但这次抽查发现部分样品不仅使用了误导性的不规范纤维名称，而且商品纤维成分及含量声称与实际测试结果也存在不符问题。纤维成分及含量项目不合格商品名单如下：表2  纤维成分及含量项目不合格商品名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 |
| 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |
| 1 | （2017-113）GDGS04-013 | 棉针织内衣 养护调整功能（魔幻体雕系列） | 广东韩姿娜国际服饰有限公司 | 汕头潮南区峡山长虹路工业城 | 韩姿娜 | 3175ZY 检：XXL 备：XXL |   |
| 2 | （2017-113）GDGS04-016 | 天丝女装 | 广东睦隆制衣有限公司 | 广东省汕头市潮南区两英东北工业区 | 睦隆世家 | 97285122a  |  |

 |